微藻生物塑膠之研究與開發

自1970年代石油危機爆發之後，許多國家積極尋求非石化替代性能源，微藻因具備生長快速、含油脂含量高及具備固碳能力等特性，為發展替代能源的重要生質原料。然而石油產量也直接影響石油化學品的發展。石油化學品目前已應用於衣、食、住、行、育、樂等各個領域，其主要可分為通用化學品與精密化學品兩類，如塑膠、合成纖維、合成橡膠等是屬於通用化學品；各類特用及高性能的高單價產品則為精密化學品。近年來，微藻的相關應用也發展至開發生物聚合物的領域，如生產生物分解性的塑料聚羥基丁酸酯（polyhydroxybutyrate, PHB）。
塑膠是目前被廣泛使用的材料，是由石油經石化製程所生產的大宗化學品之一，為在特定溫度和壓力下可塑製成形的高分子材料。所謂高分子之即為由碳原子所鏈接而成的大分子，依其排列方式可分為「直線鏈狀不帶支鏈」、「線裝鏈狀帶支鏈」及「交聯網狀」。而塑膠依照其高分子特性又可分為「熱塑性塑膠」和「熱固性塑膠」兩大類，前者大都屬於線形高分子，後者則為交聯立體網狀的高分子(蘇明德, 2010)。
而生物可分解塑膠是泛指可利用微生物、植物、動物生產且可重複取得，並於生產時無毒害產生的天然資源。其可利用傳統塑膠生產流程加工，並可代替傳統由石油所生產的塑膠原料，且生產時無毒害產生。並通過ISO14855檢測，具備可堆肥化之驗證，是對環境友善的熱可塑性塑膠材料。因此生物可分解塑膠又可稱作綠色塑膠（green plastics）、生物可分解材料（biodegradable materials）或生物高分子聚合物（bio-polymer）。
於中華民國環保生物可分解材料協會網站中有關「生物高分子的認識」專欄中有指出，生物可分解塑膠的優點包含：材料天然、無毒、可以任何廢棄物處理方式（如焚化、掩埋、回收、堆肥）皆不致對環境造成任何衝擊及具有類似傳統塑膠製品之物性，使用方法相同。以目前已商業量產化的生物可分解塑膠，主要分為聚酯（polyesters）、澱粉聚合物（starch-based polymers）及其它如聚醋酸乙烯酯（polyvinyl acetate, PVA）、聚乙烯醇（poly vinylealcohol, PVOH）、酪蛋白甲醛（casein formaldehyde）、醋酸纖維（cellulose acetate）及角質（horn）等(2011)。目前利用微生物生產生物可分解塑膠原料中，研究較為廣泛的主要包含聚酯類中的聚羥基羧酸酯（polyhydroxyalkanoates, PHA）及聚乳酸（polylactide, PLA），近年來陸續有研究成果指出，PHA除可利用細菌生產外，也可利用微藻進行生產。
PHA是一種類似脂肪且不溶於水的聚酯類聚合物，可利用低成本之原料以微生物來進行生產，目前已有超過75種以上的物種的細胞內含有這種物質。聚羥基脂肪酸酯最早是在1925年由法國微生物學家Maurice Lemoigne於Bacillus megaterium菌株中首次分離取得(Lemoigne, 1926)，但直到1960年代因其具有被微生物所分解的特性才真正被注意到它的應用性(Chowdhury, 1963; Williamson & Wilkinson, 1958)。PHA是由單體所聚合而成的聚合物（圖 1），依單體種類不同而生成不同的聚合物，其物理特性主要是受組成單體本身的性質所影響，單體是由細菌的酵素反應而聚合成大分子聚合物。而PHA的單體可分為3大類，（1）短鏈（short-chain-length, SCL）：鏈長約3~5個碳；（2）中鏈（medium-chain-length, MCL）：鏈長約6~14個碳；（3）長鏈（long-chain-length, LCL）：鏈長大於14個碳。若以SCL單體所組成之PHA具有熱塑性之特性，若以MCL單體所組成之PHA則具備彈性之特質。此外，PHA也可利用形成共聚物（copolymer）的方式展現不同的塑料特性，如利用以特定比例之SCL單體與MCL單體所形成的共聚物，可產生類似目前廣泛使用之聚丙烯（polypropylene, PP）塑膠(Lu et al., 2009)。PHA在生物塑膠的應用上主要以分子量大小進行區分，分為線性高分子量聚酯（分子量約60KDa）及低分子量聚酯（分子量約15KDa）兩大類。因PHA具有生物無毒性及生物可分解的特性，因此可應用在纖維、生物醫材及藥物緩釋載體等方面。

圖 1：不同型式的聚羥基脂肪酸(Jacquel et al., 2008)

在細菌中PHA是以顆粒狀的形式存在於細胞質中，而其形成目的是作為備用的碳源或能量儲存用，因此，PHA通常是細菌處於不利的生長環境下產生，而此類通常為高分子量聚酯。而低分子量聚酯則因具備和塑膠相似的熱塑性則被認定可作為取代石油替代品(Snell & Peoples, 2009)，通常組成這種低分子聚酯的單體的結構是4碳的SCL（R官能基為甲基），因此被稱為聚羥基丁酸酯。
生產PHA的方法有以下三種，（1）利用化學合成；（2）以基因轉殖植物生產；（3）利用細菌醱酵生產；目前主要採用細菌醱酵進行生產。已有許多研究都針對可生產聚羥基羧酸酯(PHA)的微生物進行深入探討，如富氧產鹼桿菌 (Ralstonia eutropha H16)，此菌株在缺乏氮、磷、鎂或氧時，會將菌體內的碳轉為PHB；目前已有研究，利用基因調控的方式改善Ralstonia eutropha H16的PHB產量，當此菌株在最佳的培養條件下，其PHB的產量可達乾重的80%。菌株進行PHB的生合成是由乙醯輔酶A（Acetyl-CoA）經三個重要的酵素：β-酮硫解酶（β-ketothiolase）、乙醯乙醯輔酶A還原酶（acetoacetyl-CoA reductase）及PHB合成酶（PHB synthase）的作用而產生(Priyadarshi et al., 2014)，由於此菌株之全基因序列已定序完成(Pohlmann et al., 2006)，因此更深入探討有關菌株生產聚羥基羧酸酯的基因調控機制，可幫助提升PHB產量。雖然許多有關聚羥基羧酸酯的研究成果已產業化，世界各國都已積極布局相關原料的開發(表 1)，目前仍因成本過高所以無法取代傳統塑膠原料。所以，相關產業的開發重點在於如何降低成本，因此特別著重在分離及純化PHA的方法(Jacquel et al., 2008)。

表 1、商品化的聚羥基羧酸酯（PHA）
商品名稱	製造商	國家	產品
Biomer	Biomer	德國	Biomer P209 Biomer P226 Biomer P240
Minerv-PHA	Bio-on	義大利	MINERV-PHA™
Biogreen	Mitshubishi Gas	日本	Biogreen
Biocycle	PHB Industrial	巴西	BIOCYCLE 1000 BIOCYCLE 18BC-1 BIOCYCLE 189C-1 BIOCYCLE 189D-1
Ecogen	寧波天安生物材料公司	中國	ENMAT Y1000 ENMAT Y1000P ENMAT Y3000 ENMAT Y3000P
Mirel	Metabolix	美國	Mirel P4001 Mirel P4010 Mirel P5001 Mirel P5004 Mirel M2100 Mirel M2200 Mirel M4100
Nodax	P&G Chemicals	美國/日本	Nodax™
Jiangsu Nantian	江蘇南天集團股份有限公司	中國	P(3HB)
Goodfellow	Goodfellow Cambridge Ltd	英國	Polyhydroxyalkaonate – Biopolymer (PHA) Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 12% –Biopolymer (PHB88/PHV12)
Tepha	Tepha Inc	美國	P(4HB)

(摘自Bugnicourt et al., 2014)
微藻具備(1)行光合作用利用陽光為能源、二氧化碳為碳源生長；(2)與陸生植物相比生長快速；(3)多樣化代謝途徑，許多能產生高單價代謝物，如色素、油脂及活性物質；(4)能在許多目前非產區的地表生長；(5)能夠有效捕捉重金屬及其他污染物等特性。且近年來由於生質柴油的快速發展，因此有關藻種開發、養殖方法、藻體回收及藻油萃取等技術，國際間皆有突破性的發展，因此，在開發PHB的相關技術及產業化，必可縮短研發時程。
藍藻（cyanobacteria）是屬於微藻的一種，又稱為藍綠藻（blue-green algae），在地球上已經存在超過 35 億年，其分布不僅於淡水、海水、陸地中，甚至在溫泉、極地、沙漠等惡劣環境中都有被發現。它雖和一般藻類相同具有光合作的能力，但其不具備核膜且遺傳物質分布於細胞中，因此屬於原核細胞的藻類，所以在分類上被歸類在細菌界的藍綠菌門(林財富，顏宏愷, 2008)。
由於藍藻的特性較接近細菌，因此早期在部份研究中發現，某些種類的藍藻細胞內也含有PHA（表 2），如Chlorogloea fritschii、藍鼓藻屬（Gloeocapsa sp.）、隱桿藍細菌屬（Aphanothece sp.）、泥顫藻（Oscillatoria limosa ）、柱胞魚腥藻（Anabena cylindrica 10C）、粘杆藻（Gloeothece sp. PCC6909）及部份螺旋藻株（Arthrospira platensis和Arthrospira maxima）。但這些藻種中PHA的含量低，且相關產生機制仍不明確。

表 2、含有聚羥基羧酸酯（PHA）的藍藻
藻種中文名稱	藻種英文名稱	聚酯	碳源	含量% / (重量比)
	Chlorogloea fritschii	PHB	二氧化碳	N.D.
	Chlorogloea fritschii	PHB	醋酸	N.D.
鈍頂螺旋藻	Arthrospira platensis	PHB	二氧化碳	6
極大螺旋藻	Arthrospira maxima	PHB	二氧化碳	0.7
極大螺旋藻	Arthrospira maxima	PHB	醋酸	2
粘杆藻屬	Gloeothece sp.	PHB	二氧化碳/醋酸	6
泥顫藻	Oscillatoria limosa	PHV	二氧化碳/醋酸	6
粘杆藻PCC6909	Gloeothece sp. PCC6909	PHB	二氧化碳	N.D.
聚球藻MA19	Synechococcus sp. MA19	PHB	二氧化碳	27.5

(摘自Asada et al., 1999)

在1996年日本產業技術總合研究所（AIST）的研究團隊利用遺傳工程方法，將一株不會累積PHB的聚球藻（Synechococcus sp. PCC7942），利用遺傳工程技術將富氧產鹼桿菌的PHB合成相關的三個酵素的基因（β-酮硫解酶、乙醯乙醯輔酶A還原酶及PHB合成酶）轉殖入藻體內，成功轉殖為可生產PHB的藻株。此藻株是首株利用基因工程方法所製造出會累積PHB的藍藻株，而其於光合自營生長時PHB含量約達藻體乾重的1%，但在提供碳源（醋酸）後可提升至約10%，此結果顯示在乙醯輔酶A含量不足時，可能會影響PHB的累積。此藻株於添加醋酸後再進行氮源限制的培養條件下，藻體內的PHB含量可達藻體乾重的25% (Asada et al., 1999; Suzuki et al., 1996)。
AIST研究團隊於1996年自日本的溼火山岩中分離出一株藻體內會進行PHB的累積的嗜熱性藍藻，經完成鑑定後命名為Synechococcus sp. MA19。而此藻株累積PHB的相關特性包含：（1）藻株需在有光照環境的環境下PHB才會累積；（2）於藻株生長時提供較高濃度的二氧化碳，PHB的累積量會提升；（3）此藻株只產生PHB的聚酯；（4）在氮源（硝酸鹽）限制的環境下，會於藻體內迅速累積PHB；（5）相較於其它可行光合作用之生物（包含基因轉殖植物），此藻體所累積的PHB可達藻體乾重的27%，是含量最高的；（6）累積PHB的藻體會在添加氮源後會恢復正常生長狀況。在此研究團隊的研究中發現，嗜熱性Synechococcus sp. MA19在培養基中的碳/氮平衡會調控其PHB合成機制，此調控機制稱為轉譯後控制（posttranslational control），在這個機制下，藻株在生產PHB有兩個調控系統，一是PHB合成酶為控制PHB的合成的重要開關閥；乙醯磷酸鹽（Acetyl phosphate）則是啟動PHB合成酶這個開關閥的重要因子，為第二個調控系統。造成此調控的原因是由於藻體中PHB的生成機制，在氮缺乏的條件下，會活化磷酸乙醯轉移酶（phosphotransacetylase）使乙醯輔酶A轉化為乙醯磷酸鹽，藻體內所生成的乙醯磷酸鹽具有活化PHB合成酶的作用，具活性的PHB合成酶才可使PHB的前趨物3-羥基丁醯輔酶A（3-hydroxybutyryl-CoA）經由PHB合成酶的催化產生PHB。(Asada et al., 1999; Miyake et al., 1996; Miyake et al., 1997)。
此外，嗜熱性Synechococcus sp. MA19在磷限制的環境下，也會增加藻體內PHB的累積，在研究中指出當藻體培養於不溶於水的磷酸鈣取代之培養基中，並且使藻體內的磷酸鹽濃度控制在每克0.043~0.076毫莫耳的環境時，會使藻體中累積的PHB可達到藻體乾重的55% (Nishioka et al., 2001)。在極大螺旋藻（Arthrospira maxima SOSA 18）藻株於磷限制培養時也有相同的結果，而造成PHB累積的原因是在磷限制的環境下，會破壞光合作用下的生成ATP與NADPH平衡，而減少對藻體內PHB合成代謝機制的調控(De Philippis et al., 1992)。
由於嗜熱性Synechococcus sp. MA19所具備高PHB產量的潛力，因此後續關於利用藍藻生產PHB的研究，多採用已於1996年完成全基因體定序之Synechococcus sp. PCC6803藻株(Kaneko et al., 1996; Kaneko et al., 1995)，進行基因調控之相關研究。此外，於真核藻方面，2011年德國的研究人員利用矽藻中的三角褐指藻（Phaeodactylum tricornutum）作為宿主，以基因工程技術轉殖入Ralstonia eutropha H16菌株的PHB生合成相關的三個酵素之基因後，經過7天培養後可測得PHB含量達藻體乾重的10.6%，因此，證實在真核藻中也可進行PHB的生產(Hempel et al., 2011)。
由於原油資源有限，預估約可再開採約四十年即告耗盡，因此開發替代性能源已成為各國能源產業最急迫的任務，而生質能源也是開發的重點，其中包含生質柴油。部份微藻由於本身含油量高且生產不與農作物爭地，產油量最高每英畝地可達10,000加侖，遠高於大豆40～50加侖、油菜籽120 ～ 150加侖、棕櫚650加侖。此外微藻亦可使用許多農業、工業廢棄物作為營養，除降低成本並可同時解決廢棄物處理的環保問題，被稱為第三代生質柴油。近三十年來雖然國際間極積開發各種微藻生產生質柴油相關研究技術，然而，與PHB開發遇到相同的困難，皆由於生產成本過高無法與石化產品競爭，所以仍無法產業。因此，如何結合生物精煉（Biorefinery）方法開發相關副產物，提升產品鏈的價值進而達到產業化的目標，是目前微藻生質柴油與的開發重點之一，而結合生產PHB則可增加再生能源之產品種類，亦可增加收入平衡收支，加速綠色再生能源產業生成。
何謂生物精煉？在”生質能源趨勢網站”有關「生物精煉」的一系列的專欄中說明：所謂「生物精煉」是將生物質(biomass)轉化為其他各種產品或加工原料的轉換過程。根據美國NREL (National Renewable Energy Lab.) 的定義，生物精煉是以生物質(biomass)為原料，利用不同的製程技術生產燃料、電力及化工原料的過程。而於James Clark與Fabien Deswarte在他們的著作「Introduction to Chemicals from Biomass」中提到，生物精煉可以依使用原料的種類多寡以及製程的複雜程度分成三種型態：Phase I、Phase II以及Phase III，而三種生物精煉型態的定義如下：
1、Phase I：其定義是使用單一原料，經過單一固定製程產生單一主產物。
2、Phase II：使用單一原料，經過多種的製程後得到多種主產物。
3、Phase III：最為複雜的生物精煉應用：其定義是使用多種原料，經過多種製程後得到多種主產物(楊卓儒, 2011 a; 楊卓儒, 2011 b; 楊卓儒, 2011 c)。
目前利用微藻生產生質柴油的製程中會產生許多可再利用的生物廢棄物，如萃取流程中所分離的生物質及轉酯化流程中所產生的粗甘油等。目前已有相關研究，以基因工程將PHB生合成相關的三個酵素之基因轉殖入大腸桿菌（E. coli）製作可生成PHB的大腸桿菌菌株，再利用微藻生質柴油流程中以溼藻萃取後所產生的生物質廢棄物作為培養液，雖然在此培養液中仍需添加葡萄糖，菌體量才會明顯增加，但在此條件下菌體內所產生之PHB含量約可達51% (Sathish et al., 2014)，證實此機制是有可行性的。此外，也有研究利用甘油作為碳源，培養脫氮副球菌（Paracoccus denitrificans DSMZ 413），配合測試最佳氮源、碳/氮比及酸鹼值（pH），可得到產量達10.7 g/L（含量達菌體乾重72%）的PHB (Kalaiyezhini & Ramachandran, 2015)。因此，利用微藻生質柴油製程所產生的生質廢棄物，是可結合生物精煉的概念進行PHB的生產。
近年來由於石化燃料及相關產品所帶來與日俱增的碳排放量，造成氣候變遷及環境的極大變化，使民眾對環保意識的抬頭，因此對於綠色再生能源的相關產品之接受度也逐漸提升。我國立法院已於民國104年6月15日三讀通過「溫室氣體減量及管理法」，其中明訂我國於民國139年需將溫室氣體排放量降至民國94年排放量的50%以下，因此未來配合碳權交易或碳稅繳納等機制，使我國人民對改善地球環境必能盡一分心力。雖然目前利用微生物生產PHA，仍因成本過高而無法與石化塑膠競爭，因此許多研究人員針對PHA的分離及純化等相關技術，持續努力進行開發，期望能降低生產成本。然而，只依據單一產品之生產，在產業化的發展上仍有許多難關需要克服。而藻類因具備固碳效益，配合碳權收益，及結合生物精煉概念，具備許多不同領域的產品線，使利潤最大化，可同步生產生質柴油及生物塑膠，以達成藻類再生能源產業化之目標。

八、參考文獻
林財富，顏宏愷。 2008。藍綠藻的美麗與憂慮。科學發展 421, 38-41。
蘇明德。2010。能自動分解的塑膠-可降解塑膠。科學發展 448, 64-67。
Asada, Y., Miyake, M., Miyake, J., Kurane, R. and Tokiwa, Y. 1999. Photosynthetic accumulation of poly-(hydroxybutyrate) by cyanobacteria—the metabolism and potential for CO2 recycling. International journal of biological macromolecules, 25(1), 37-42.
Bugnicourt, E., Cinelli, P., Lazzeri, A. and Alvarez, V. 2014. Polyhydroxyalkanoate (PHA): Review of synthesis, characteristics, processing and potential applications in packaging. Express Polymer Letters, 8(11).
Chowdhury, A.A. 1963. Poly-β-hydroxybuttersäure abbauende Bakterien und Exoenzym. Archives of Microbiology, 47(2), 167-200.
De Philippis, R., Sili, C. and Vincenzini, M. 1992. Glycogen and poly-β-hydroxybutyrate synthesis in Spirulina maxima. Journal of General Microbiology, 138(8), 1623-1628.
Hempel, F., Bozarth, A.S., Lindenkamp, N., Klingl, A., Zauner, S., Linne, U., Steinbüchel, A. and Maier, U.G. 2011. Microalgae as bioreactors for bioplastic production. Microb Cell Fact, 10, 81.
Jacquel, N., Lo, C.-W., Wei, Y.-H., Wu, H.-S. and Wang, S.S. 2008. Isolation and purification of bacterial poly (3-hydroxyalkanoates). Biochemical Engineering Journal, 39(1), 15-27.
Kalaiyezhini, D. and Ramachandran, K. 2015. Biosynthesis of Poly-3-Hydroxybutyrate (PHB) from Glycerol by Paracoccus denitrificans in a Batch Bioreactor: Effect of Process Variables. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 45(1), 69-83.
Kaneko, T., Sato, S., Kotani, H., Tanaka, A., Asamizu, E., Nakamura, Y., Miyajima, N., Hirosawa, M., Sugiura, M. and Sasamoto, S. 1996. Sequence analysis of the genome of the unicellular cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC6803. II. Sequence determination of the entire genome and assignment of potential protein-coding regions. DNA research, 3(3), 109-136.
Kaneko, T., Tanaka, A., Sato, S., Kotani, H., Sazuka, T., Miyajima, N., Sugiura, M. and Tabata, S. 1995. Sequence analysis of the genome of the unicellular cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC6803. I. Sequence features in the 1 Mb region from map positions 64% to 92% of the genome. DNA research, 2(4), 153-166.
Lemoigne, M. 1926. Products of dehydration and of polymerization of β-hydroxybutyric acid. Bull. Soc. Chem. Biol, 8, 770-782.
Lu, J., Tappel, R.C. and Nomura, C.T. 2009. Mini-review: biosynthesis of poly (hydroxyalkanoates). Journal of Macromolecular Science®, Part C: Polymer Reviews, 49(3), 226-248.
Miyake, M., Erata, M. and Asada, Y. 1996. A thermophilic cyanobacterium, Synechococcus sp. MA19, capable of accumulating poly-β-hydroxybutyrate. Journal of fermentation and bioengineering, 82(5), 512-514.
Miyake, M., Kataoka, K., Shirai, M. and Asada, Y. 1997. Control of poly-beta-hydroxybutyrate synthase mediated by acetyl phosphate in cyanobacteria. Journal of bacteriology, 179(16), 5009-5013.
Nishioka, M., Nakai, K., Miyake, M., Asada, Y. and Taya, M. 2001. Production of poly-β-hydroxybutyrate by thermophilic cyanobacterium, Synechococcus sp. MA19, under phosphate-limited conditions. Biotechnology letters, 23(14), 1095-1099.
Pohlmann, A., Fricke, W.F., Reinecke, F., Kusian, B., Liesegang, H., Cramm, R., Eitinger, T., Ewering, C., Pötter, M. and Schwartz, E. 2006. Genome sequence of the bioplastic-producing “Knallgas” bacterium Ralstonia eutropha H16. Nature biotechnology, 24(10), 1257-1262.
Priyadarshi, S., Shukla, A. and Borse, B.B. 2014. Polyhydroxyalkanoates: Role of Ralstonia eutropha. International Journal of Biomedical and Advance Research, 5(2), 68-76.
Sathish, A., Glaittli, K., Sims, R.C. and Miller, C.D. 2014. Algae biomass based media for poly (3-hydroxybutyrate)(PHB) production by Escherichia coli. Journal of Polymers and the Environment, 22(2), 272-277.
Snell, K.D. and Peoples, O.P. 2009. PHA bioplastic: A value‐added coproduct for biomass biorefineries. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 3(4), 456-467.
Suzuki, T., Miyake, M., Tokiwa, Y., Saegusa, H., Saito, T. and Asada, Y. 1996. A recombinant cyanobacterium that accumulates poly-(hydroxybutyrate). Biotechnology letters, 18(9), 1047-1050.
Williamson, D. and Wilkinson, J. 1958. The isolation and estimation of the poly-β-hydroxy-butyrate inclusions of Bacillus species. Journal of general microbiology, 19(1), 198-209.
2011。生物高分子的認識。中華民國環保生物可分解材料協會。http://www.ebpa.org.tw/know_Polymer.html (最終檢視日期為2015年7月)
楊卓儒。2011 a。生物精煉概述(一)— 生物精煉與石油精煉。BioEnergyToday 生質能源趨勢。http://bioenergytoday.net/2011/04/25/biorefinery_intro_01/ (最終檢視日期為2015年7月)。
楊卓儒。2011 b。生物精煉概述(二)—生物精煉的型態與實際例證(上)。BioEnergyToday 生質能源趨勢。http://bioenergytoday.net/2011/05/19/biorefinery_intro_02/ (最終檢視日期為2015年7月)。
楊卓儒。 2011 c。生物精煉概述(三)。 BioEnergy Today 生質能源趨勢 (BET)。http://bioenergy-today.blogspot.tw/2011/06/blog-post_17.html (最終檢視日期為2015年7月)。